GE124 Quartz glass

Material report

1.光学性能指标（Optical Properties）

| 紫外透过率 (Ultraviolet internal transmittance) | 光学均匀性 (Homogeneity) |  | 应力双折射 (Stress birefringence) | 气泡和包裹体 (Inclusion and bubbles) |  | 条纹 striea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥92%@193nm ≥98%@248nm | 4-10×10-6 |  | 4--10nm/cm | Bubbles 0≤0.1mm2 Total inclusion cross section ≤0.05mm2 |  | 一维无条纹 1a级 None in functional direction 三维无条 3D none 1级 |
| 在不同波段的折射率值［Rafractive Indices n(N2)）(at 20°C;nitrogen atmosphere; 1013hPa)］ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Λvac［nm］ |  |  | n |  |
| n2325 |  | 2325.59 |  |  | 1.43290 |  |
| n1970 |  | 1970.56 |  |  | 1.43849 |  |
| n1530 |  | 1530 |  |  | 1.44424 |  |
| n1060 |  | 1060 |  |  | 1.44965 |  |
| nt |  | 1014.25 |  |  | 1.45021 |  |
| ns |  | 852.35 |  |  | 1.45243 |  |
| nr |  | 706.71 |  |  | 1.45511 |  |
| nc |  | 656.45 |  |  | 1.45633 |  |
| nc’ |  | 644.03 |  |  | 1.45667 |  |
| nHe-Ne |  | 632.98 |  |  | 1.45698 |  |
| nD |  | 589.46 |  |  | 1.45837 |  |
| nd |  | 587.73 |  |  | 1.45843 |  |
| ne |  | 546.23 |  |  | 1.46004 |  |
| nf |  | 486.27 |  |  | 1.46309 |  |
| nf’ |  | 480.13 |  |  | 1.46347 |  |
| ng |  | 435.96 |  |  | 1.46666 |  |
| nh |  | 404.77 |  |  | 1.46958 |  |
| ni |  | 365.12 |  |  | 1.47450 |  |
| n334 |  | 334.24 |  |  | 1.47973 |  |
| n312 |  | 312.66 |  |  | 1.48446 |  |
| n296 |  | 296.82 |  |  | 1.48870 |  |
| n280 |  | 280.43 |  |  | 1.49401 |  |
| n248 |  | 248.35 |  |  | 1.50837 |  |
| n194 |  | 194.23 |  |  | 1.55887 |  |
| n193 |  | 193.37 |  |  | 1.56022 |  |
| n184 |  | 184.95 |  |  | 1.57497 |  |
| nd=1.45843 |  | Vd=67.83 |  |  | nf- nc=0.00676 |  |
| ne=1.46004 |  | Ve=67.68 |  |  | nf’ -nc’=0.00680 |  |

2.机械性能指标(Mechnical Properties)

| 密度（Density） | 2.20±0.02g/cm3 | 体模量（bulk mudulus） | 36GPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性模量（Yong’s modulus） | 82GPa | 剪切模量（Shear modulus） | 25GPa |
| 抗压强度(compressive strength） | 1250N/mm2 | 抗弯强度（Bending strength） | 80-100N/mm2 |
| 泊松比（Poisson’s ratio） | 0.17μ | 努氏硬度（Knoop HK 0.1/20） | 580 |
| 模式硬度（Mohs） | 5-6 | 应力光学系数（Stress optical coefficient）(1/Pa) | 3.4*10-12 |
| 超声波纵向波（longitudinal ultrasonic velocity (m/s)） | 5940 | 超声波横向波（Transversal ultrasonic velocity） | 3770 |

3．热学性能指标(Thermal Properties)

| 变形点（Strain point）T1014.5 [°C] | 1000±20°C |
| --- | --- |
| 退火点（Annealing point）T1013.0 [°C] | 1100±20°C |
| 软化点（Softening point）T107.6 [°C] | 1600±20°C |
| 最高工作温度Max working temperature continuosly[°C] | 连续性 930±20°C |
|  | 短时间 1200±20°C |
| 线性热膨胀系数Linear thermal expansion coefficient [10-7/K] | 0-100°C 5.1*10-7/K |
|  | 0-200°C 5.2*10-7/K |
|  | 0-300°C 5.4*10-7/K |
|  | 0-600°C 5.3*10-7/K |
|  | 0-900°C 2.7*10-7/K |
|  | -50--0°C 5.1*10-7/K |
|  | 0--160°C 0 |
| 比热容(Mean specific heat) [J/g.k ] | 0-100°C 772 J/g.k |
|  | 0-500°C 964 J/g.k |
|  | 0-100°C 1052 J/g.k |
| 导热系数（Heat conductivity）[W/(m.k)] | 20°C 1.38 W/m.k |
|  | 100°C 1.46 W/m.k |
|  | 200°C 1.55 W/m.k |
|  | 300°C 1.67 W/m.k |
|  | 400°C 1.84 W/m.k |
|  | 950°C 2.68 W/m.k |

4.化学性能指标(Chemical Properties)

①纯度（Purity）:99.999%-99.9999%;      羟基含量（OH Contant）:≈1200ppm

微量元素（Trace Element）:                                     单位（Unit）：ppm

| 铝(Al) | 铁(Fe | 钙(Ca) | 镁(Mg) | 钛(Ti) | 镍(Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.015 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.01 |
| 锰（Mn） | 铜（Cu） | 锂(Li) | 钾(K) | 钴(Co) | 钠(Na) |
| ＜0.01 | ＜0.003 | ＜0.001 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.01 |

②化学耐受力（Chemical Durability）

| 溶液（Solution） | 温度（Temperature） | 时间（Time） | 重量损失（Weight loss） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5%HCL | @95°C | 24h | ＜0.01mg/mm2 |
| 5%NaOH | @80°C | 1h | ＜0.2mg/mm2 |
| DL Water | @100°C | 1h | 0.0mg/mm2 |